Организация — заказчик:                                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                                                                                                                                 Начальник УКСиР

Подразделение: ЦЭВС-1                                                                                                                                                                     ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-206.1

Капитальный ремонт кровли здания гаража базы механизации.

Инв. № 29

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Луначарского, д. б/н

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кровля | Протечка, многочисленные дефекты | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 165 | 12,3х13,4 м |
| 2 |  |  | Разборка карнизных свесов (отливов) из оцинкованной стали шириной до 0,6-0,7 м | м.п. | 51,4 |  |
| 3 | Стяжка | Трещины | Разборка выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм. | м2 | 165 |  |
| 4 |  |  | Погрузка вручную мусора и перевозка автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км | т | По расчету |  |
| 5 |  |  | Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм, М 150 | м2 | 165 |  |
| 6 |  |  | Огрунтовка цементной стяжки битумной эмульсией готовой | м2 | 165 |  |
| 7 |  |  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя «Техноэласт». Верхний слой –ЭКП-5,0 нижний слой – ЭПП. | м2 | 165 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 8 |  |  | Устройство дополнительного слоя из «Техноэласт» под свесы ЭПП | м.п./м2 | 51,4/51,4 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 9 |  |  | Устройство дополнительного слоя из «Техноэласт» к трубам и дефлекторам в 2 слоя (1 место) | м2 | 2,52 | Возможно применение материалов с аналогичными свойствами, не ухудшающими качество работ. |
| 10 |  |  | Устройство отливов кровли из оцинкованной стали шириной 0,7 м б=0,55 мм | м.п. | 51,4 |  |

Начальник ЦЭВС-1         ______________________/ Д.П. Осипов /

Ведущий инженер ОКР    ___________________ / О.Н. Печенкина /